СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ИОНООБМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Е.А. Тиньгаева, М.В. Зильберман

Пермский государственный технический

университет,

УралНИИ "Экология", г. Пермь

Использование осадительных технологий (реагентное осаждение, гальванокоагуляция, электрокоагуляция и др.) при очистке сточных вод гальванических производств снижает содержание в них тяжелых металлов, но приводит к образованию плохо-отстаиваемых и труднофиль-труемых осадков, вопрос утилизации которых еще не везде решен.

Химической основой образующихся твердых продуктов являются гидроксиды кальция, магния, алюминия и железа, соотношение которых колеблется в широких пределах, поэтому они — хорошие коллекторы для тяжелых металлов, склонных к гидролизу (медь, цинк, никель, кадмий и др.).

Одно из возможных направлений утилизации этого вида отходов — производство композиционных ионообменных материалов с использованием   органических

полимеров в качестве связующих [1].

Авторы статьи разработали способ гранулирования сорбентов с органическим связующим, который заключается в диспергировании в воду суспензии, содержащей раствор полимера в гидрофильном растворителе и порошок неорганического сорбента [2].

В качестве неорганической активной составляющей использовали гальваношламы двух составов, %:

- 25     Fe2O3;     0,7     ZnO;
2 CuO; 0,3 СоО; 0,3 NiO (со
став № 1);

- 6,3   Fe2O3;   1   ZnO;   16,6
CaO (состав № 2).

Органическим связующим служил либо перхлорвинил, либо акрилатбутадиенстирол. Оба полимера хорошо растворимы в органических растворителях, достаточно прочны к истиранию и нетоксичны. Растворителем был диметилформамид.

Сорбционные характеристики гранулированных материалов исследовали на сточных водах КБ машиностроения НПО "Искра", г. Пермь.

Испытания проводили в динамическом режиме.

Сначала 5 г сорбента, содержащего 80 % шлама состава № 1 и 20 % пластика АБС

Экология и промышленность России, ноябрь 2005 г.

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

| Сорбируемые ионы | Концентрация ионов в исходном растворе, мг/дм3 | Сорбционная емкость, мг/г | Коэффициент распределения |
| --- | --- | --- | --- |
| Zn2+ | 41,5 | 20,1 | 8,7*103 |
| Со2* | 51,8 | 19,1 | 6,3*103 |
| Ni2* | 57,8 | 4,1 | 10,0*103 |
| Сu2* | 55,4 | 18,4 | 36,9*103 |
| Сорбент | Сорби- руемые ионы | Концентрация, мг/дм3 | Степень очистки, % | Количество сорбента, дополнительно заг- ружаемого после цикла очистки, % |
|  |  | в исходном растворе | в филь- трате |  |  |
| На основе | Сг3+ | 2,1 | 1,4 | 33 |  |
| гальвано- | Сг5+ | 1,9 | 1,0 | 47 |  |
| шлама | Fe2+ | 1,6 | 0,4 | 75 |  |
| состава | Ni2+ | 0,15 | 0,02 | 87 | 20 |
| №2 | Cu2+ | 0,8 | 0,28 | 65 |  |
|  | Zn2+ | 0,6 | 0,3 | 50 |  |
|  | Cd2+ | 0,3 | 0,1 | 67 |  |
| На основе | Ni2+ | 9,3 | 3,8 | 60 |  |
| магнезиально- | Co2+ | 4,9 | 1,5 | 70 | 100 |
| железистого | Cu2+ | 1,0 | 0,35 | 65 |  |
| шлака |  |  |  |  |  |

Таблица 1. Результаты испытаний сорбента на основе гальваношлама состава № 2

Таблица 2. Сравнительная характеристика сорбентов

- Папков СП. Физико-химические основы переработки раство
ров полимеров. М.: Химия, 1971.

- Зильберман М.В., Тиньгаева Е.А. Гранулирование ферроциа-
нидных   сорбентов   с   полимерным   связующим   //   Тез.   докл.
Междунар. науч.-тех. конф. "Перспективные химические техноло
гии и материалы". Пермь, 1997.

- Зосин А.П., Примак Т.И. Очистка промышленных стоков от
катионов никеля, кобальта, меди сорбентом на основе магнезиаль-
но-железистых шлаков цветной металлургии // Химия и технология
неорганических   сорбентов:   Сб.   науч.   тр.    Пермского   поли
технического института. Пермь, 1980. ■

2020 (акрилатбутадиенстирол, ТУ 6-05-1587-87), загружали в колонку диаметром 10 мм (высота слоя 150 мм). Через нее со скоростью 2 — 3 колоночных объема в час пропускали промывные воды химического меднения с концентрацией меди от 3 до 53 мг/дм3. С помощью сорбента из очищаемого раствора удалось извлечь 95 % содержащейся в нем меди: сорбционная емкость более 2 мг-экв./г (65 мг/ г).

Затем 14 кг сорбента, содержащего 80 % шлама состава № 2 и 20 % перхлорвинила, загружали в колонну диаметром 150 мм (высота слоя 2 м) и пропускали кислотно-щелочные, хромсо-держащие стоки и их смесь (табл. 1).

Для оценки гидромеханической устойчивости (ГМУ) 5 г сорбента на основе гальваношлама состава № 2 насыпали в пластмассовый стакан и зали-

вали 30 см3 рабочего раствора, а для усиления механического воздействия на сорбент в стакан помещали фторопластовую шайбу массой 20 г. Содержимое стакана встряхивали в течение 3 ч с частотой 4 Гц и амплитудой 20 мм. По количеству оставшихся неразрушенными гранул определяли ГМУ, для исследуемого сорбента она составила 80 %.

Очистку растворов от ионов тяжелых металлов пред-

Литература

почтительнее вести при рН = = 6,5 ( 7,5.

Для регенерации сорбентов использовали раствор, содержащий 100 г/дм3 (NH4)2SO4 и 20 MgSO4, рН которого доводили до 9, добавляя раствор NH4OH.

Высокая гидромеханическая устойчивость и сорбционная стабильность в циклах позволили использовать сорбент многократно.

Определенный интерес представляет сопоставление характеристик данного материала с характеристиками сорбента на основе магнези-ально-железистого шлака цветной металлургии [3]. Сравнительная характеристика сорбентов на основе производственных отходов приведена в табл. 2.

Из таблицы видно, что степень очистки растворов сорбентами на основе гальваношлама выше. Высокая ГМУ (80 %) позволяет использовать материал в циклах сорбция — десорбция многократно, тогда как сорбент на основе магнезиально-желези-стого шлака применяется однократно, после отработки его подвергают сульфидизи-рующей плавке.

Испытания в промышленных условиях показали, что степень очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов сорбентами на основе гальваношламов составляет от 33 до 87 %.

Экология и промышленность России, ноябрь 2005 г.

# Text boxes

ГАЛЬВАНОШЛАМЫ  ̶